- 2011混凝土结构基本原理试验

- 材 料 试 验 记 录 表

（共3页）

试件制作时间：2011-9-29       试验时间：2011-11-17

试验内容：混凝土立方体试块抗压强度

| 试件编号 | 试件尺寸 （mm） | 试件破坏荷载 （kN） | 试件承压面积 （mm2） | 强度评定 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150×150×151 | 440.3 |  |  |
| 2 | 150×150×151 | 442.1 |  |  |
| 3 | 150×150×153 | 449.9 |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |

试验内容：混凝土棱柱体试块轴心抗压强度

| 试件编号 | 试件尺寸 （mm） | 试件破坏荷载 （kN） | 试件承压面积 （mm2） | 强度评定 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100×103×299 | 177.5 |  |  |
| 2 | 100×102×300 | 163.3 |  |  |
| 3 | 100×103×300 | 193.7 |  |  |
| 4 | 100×102×300 | 198.0 |  |  |
| 5 | 100×105×299 | 186.2 |  |  |
| 6 | 100×103×299 | 192.1 |  |  |
|  |  |  | 平均 |  |

试件制作时间：2011-9-29       试验时间：2011-11-10

试验内容：钢筋拉伸试验数据(注：表中“钢筋”列中的第一个字母A表示I级钢，B表示II级钢；第二个数字表示钢筋标称直径，单位mm；“－”后的数字表示试样序号。如A4－1表示：直径4mm的I级钢的第1个试件。)

| 钢筋 | 直径 （平均直径mm） | (KN) | (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| A4－1 | 3.91，3.95，3.92 ( ) | 3.55 (4.25) |  |
| A4－2 | 3.90，3.91，3.91 ( ) | 3.51 (4.25) |  |
| A4－3 | 3.91，3.91，3.91 ( ) | 3.62 (4.52) |  |
| A6－1 | 6.57，6.54，6.99 ( ) | 9.5 (15.5) |  |
| A6－2 | 6.20，6.59，6.11 ( ) | 9.8 (15.3) |  |
| A6－3 | 6.00，7.05，7.05 ( ) | 9.7 (15.3) |  |
| A8－1 | 7.98，8.11，7.81 ( ) | 24.5 (28.5) |  |
| A8－2 | 8.10，8.14，7.99 ( ) | 25.0 (29.0) |  |
| A8－3 | 7.89，7.91，7.94 ( ) | 24.5 (29.0) |  |
| A10－1 | 9.92，9.92，9.92 ( ) | 27.5 (40.0) |  |
| A10－2 | 9.63，9.62，9.50 ( ) | 26.5 (36.0) |  |
| A10－3 | 9.73，9.79，9.48 ( ) | 27.5 (39.0) |  |

试验内容：钢筋拉伸试验数据(续)

| 钢筋 | 直径 （平均直径mm） | (KN) | (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| B10－1 | 9.71，9.73，9.70 ( ) | 45.0 (54.5) |  |
| B10－2 | 9.77，9.81，9.68 ( ) | 47.5 (57.0) |  |
| B10－3 | 9.61，9.78，9.62 ( ) | 45.8 (55.0) |  |
| B12－1 | 11.64，11.55，11.59 ( ) | 45.0 (63.5) |  |
| B12－2 | 11.65，11.56，11.61 ( ) | 44.5 (63.5) |  |
| B12－3 | 11.66，11.24，11.57 ( ) | 43.0 (63.5) |  |
| B14－1 | 13.27，13.40，13.37 ( ) | 71.5 (83.0) |  |
| B14－2 | 13.38，13.46，13.41 ( ) | 78.0 (88.0) |  |
| B14－3 | 13.32，13.37，13.53 ( ) | 71.0 (83.0) |  |
| B18－1 | 16.97，17.45，17.41 ( ) | 131.5(159.4) |  |
| B18－2 | 16.87，17.30，17.33 ( ) | 130.0(157.1) |  |
| B18－3 | 17.15，17.37，17.31 ( ) | 130.6(157.5) |  |
| B22－1 | 20.99，21.15，21.13 ( ) | 167.8(230.0) |  |
| B22－2 | 20.80，21.42，21.10 ( ) | 150.0(211.0) |  |
| B22－3 | 21.36，21.15，21.38 ( ) | 164.8(227.8) |  |